ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	- 2 -

КАК ДЕЙСТВУЕТ ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ELEMENT	- 3 -

ДОСТОИНСТВА и ПРЕИМУЩЕСТВА  ELEMENTа ………………….…………-4-

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА	- 4 -

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛА ELEMENT	- 6 -

Выполнение работ	- 6 -

Подготовительные работы	- 6 -

Приготовление гидроизоляционного раствора ЭЛЕМЕНТ	- 7 -

Производство работ	- 7 -

Защита и уход	- 8 -

Контроль качества	- 9 -

Физико-механические показатели	- 9 -

# ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в строительстве применяется огромное количество гидроизоляционных материалов, призванных защищать бетонные и каменные конструкции зданий и сооружений от разрушающего воздействия внешней среды - дождя, грунтовых вод и других неблагоприятных факторов как природного, так и техногенного характера.

Материалы эти различны по своей природе, химическому и минералогическому составу, физическим свойствам, долговечности и ряду других характеристик, оказывающих влияние на качество и эксплуатационные свойства гидроизоляции. С большой долей условности все их можно разделить на однородные и неоднородные с защищаемым материалом.

Среди материалов, условно отнесенных в разряд неоднородных с бетоном материалы на основе различных смол и полимеров - это мастики, герметики, рулонные, листовые, обмазочные и оклеечные материалы. Принцип их действия основан на создании на поверхности бетона водонепроницаемой защитной пленки.

При всех достоинствах, таких как абсолютная водонепроницаемость, высокая (по сравнению с бетоном) пластичность и деформативность, химическая стойкость (в ряде случаев), у этих материалов существует ряд недостатков, которые накладывают определенные ограничения или требуют дополнительных работ и затрат при их применении.

Вот некоторые из них:

1. Высокие требования к поверхности защищаемой конструкции. Поверхность должна быть абсолютно ровной и абсолютно сухой.

2. Все мастичные, рулонные и оклеечные материалы боятся внешних механических воздействий.

3. Нарушение гидроизоляции хотя бы в одном месте, приводит к полной потере гидроизоляционных свойств, промоканию конструкции и отслоению гидроизоляционного покрытия.

4. Высокая пластичность и деформативность гидроизоляционного покрытия - очень хорошее качество материалов данного вида. Это позволяет сохранять защитные свойства даже при деформациях конструкций (правда, незначительных). Однако при отрицательных зимних температурах, большинство из полимерных, битумных, мастичных материалов приобретают хрупкость стекла со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Большей части этих недостатков лишены материалы, условно отнесенные к однородным с материалом защищаемой конструкции - бетоном. То есть полностью с ним совместимые.

К таким материалам относится ELEMENT, предназначенный для защиты бетонных и каменных строительных конструкций от разрушающих воздействий природного и техногенного характера.

Материал представляет собой сухую смесь специального цемента высшего качества, обогащенного фракционированного песка и сложного комплекса химических добавок.

# КАК ДЕЙСТВУЕТ «ELEMENT»

ELEMENT –материал, объединивший в себе свойства проникающей и бронирующей гидроизоляции.

Действие материала носит комплексный характер. ELEMENT не только воздействует на внутреннюю структуру бетона, улучшая его характеристики, но и создает на поверхности непроницаемое защитное покрытие. Это покрытие по своей природе полностью совместимо с защищаемым материалом, чем и обусловлена его высокая долговечность.

- Инновационная кристаллообразующая технология заключается в реакции между водой и содержащихся в гидроизоляционной смеси ELEMENT активных компонентах, которые растворяются в воде и посредством осмоса проникают глубоко в капиллярно-пористую структуру бетона защищаемой конструкции. Вследствие чего, образуются миллионы нанокристаллов. Проникнув в бетон, растущие нанокристаллы заполняют поры капилляров и закупоривают таким образом усадочные и волосяные трещины. Уплотняется структура бетона и повышаются его эксплуатационные характеристики (плотность, водонепроницаемость и морозостойкость).

Происходит эффект самозалечивания. Статические трещины до 0,3 мм благодаря росту нанокристаллов закрываются– это свойство  проникающей гидроизоляции.

- Слой ELEMENTа толщиной 2мм через 21 день после нанесения на защищаемую конструкцию выдерживает гидростатическое давление не менее 1,6 МПа (W16) или другими словами создает водонепроницаемое защитное покрытие, а так же имеет прочность при сжатии 600кгс/см2 (60 МПа)  – это свойство бронирующей гидроизоляции.

- В отличие от штукатурной и обмазочной гидроизоляции, а так же гидроизоляционных смесей на основе НЦ (напрягающий цемент) ELEMENTом можно работать под напором воды (обратное гидростатическое давление воды при работе изнутри помещения при восстановлении водонепроницаемости ограждающих конструкций заглубленных и подземных сооружений). Нанокристаллы становятся неотъемлемой частью структуры бетона, поэтому способны к экстремальному сопротивлению высокому гидростатическому давлению.

# ДОСТОИНСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ELEMENT

- полная совместимость с защищаемым материалом (бетоном)

- долговечность (на весь срок службы защищаемой конструкции- минимум 50 лет);

- не боится механических воздействий т.к. водонепроницаемость достигается не только за счет защитной пленки на поверхности бетона, но и путем уплотнения его внутренней структуры;

- способность «самозалечивания» микротрещин;

- наносится на влажную поверхность (не требуется сушить поверхность);

- возможность применения при обратном гидростатическом подпоре и инфильтрации воды через защищаемую конструкцию;

- При соблюдении технологии материал может применяться для гидроизоляции кирпичных стен, создавая водонепроницаемый бронирующий слой.

- Разрешен для применения на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гидроизоляция проникающего действия ELEMENT - универсальный продукт. Наносится как шпателем, так и кистью. Рекомендуется применять как для швов, так и для поверхностной обработки конструкций.

- Возможно, использовать в виде добавки (3-5% от массы цемента) в бетонную смесь, для придания водонепроницаемости бетона и      повышения морозостойкости.

# ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

## ELEMENT – Гидроизоляция проникающего действия:

Устройство  и восстановление гидроизоляционных и антикоррозионных защитных  покрытий бетонных и каменных

конструкций зданий и сооружений:

- наружная и внутренняя гидроизоляция фундаментов, подвалов, бассейнов, санузлов, полов, балконов;

Защита от разрушений в зоне переменного уровня воды при циклическом замораживании и оттаивании:

- водозаборные, очистные, гидротехнические, мелиоративные сооружения, чаши градирен.

Ремонт гидроизоляции зданий в процессе их эксплуатации:

- подвалы, погреба, овощехранилища, колодцы, емкости, бассейны, тоннели, шахты.

- Внешний  вид

Сыпучий порошок серого цвета без механических примесей.

- Средний  расход  материала

- 3 кг/кв.м. при нанесении шпателем (рекомендовано при активной инфильтрации воды на поверхности материала)

- 1,5 кг/кв.м. при нанесении кистью (рекомендовано при отсутствии активной инфильтрации воды на поверхности материала в момент выполнения работ)

- 1,7кг/дм3 при заполнении стыков, швов, пустот.

- Упаковка

Бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем  весом  25кг, пластиковое ведро весом 5кг.

- Экономичность

Восстановление эксплуатационных характеристик конструкций в процессе эксплуатации без дорогостоящих работ по их демонтажу и замене.

Долговечность защитных покрытий позволяет получить экономический эффект от снижения эксплуатационных затрат за счет значительного увеличения межремонтного периода.

- Безопасность:

Изготовлен на основе минерального сырья;

Не содержат растворителей;

Не выделяет испарений;

Радиоактивно безопасен;

Разрешен для применения на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Технические характеристики

| Водонепроницаемость, не менее. | 16 W |
| --- | --- |
| Условия эксплуатации | -40(+90 (С |
| Предел прочности при сжатии, в возрасте 28 суток, не менее. | 60 МПа |
| Предел прочности при изгибе, в возрасте 28 суток, не менее. | 4,5 МПа |
| Морозостойкость, не менее | 300 циклов |
| Температура конструкции и окружающей среды при нанесении, не менее | +5 (С |

- Хранение

Хранить в закрытых складских помещениях на поддонах.

Гарантийный срок хранения в ненарушенной упаковке изготовителя - 12 месяцев с момента изготовления.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ELEMENT

Гидроизоляционные материалы проникающего действия ELEMENT представляют собой сухую смесь портландцемента, фракционированного песка и комплексной химической добавки.

## Выполнение работ

### Подготовительные работы

Очистка

До начала работ по нанесению защитного покрытия поверхность очищается от краски, штукатурки, грязи, масляных пятен, поверхностной пленки цементного камня и других материалов, которые могут препятствовать сцеплению и возможности проникновения наносимого состава вручную металлическими щетками или механизированным способом при помощи перфоратора, электродрели с абразивной насадкой, пескоструйным аппаратом.

Основное условие – раскрытие капиллярных пор.

Участки расслоенного малопрочного бетона, а также поврежденных строительных швов должны быть расчищены до здорового бетона вручную или механизированным способом при помощи  перфоратора.

Примечание: при восстановлении водонепроницаемости ограждающих конструкций необходимость увеличения толщины покрытия определяется отдельно в каждом конкретном случае на основании результатов обследования состояния защищаемых конструкций перед началом производства работ или в процессе производства работ. При большом объеме работ по удалению малопрочного бетона восстановление возможно обычным бетоном с последующей гидроизоляцией ELEMENTом. Перед нанесением ELEMENTа поверхность нового бетона зачищается металлическими щетками для удаления поверхностной пленки цементного камня и раскрытия капиллярных пор.

Расшивка швов

Швы бетонных блоков, плит перекрытия, стыки конструкций, места прохождения трубопроводов расшиваются по всей ширине на глубину не менее 25 мм.

Трещины расшиваются на глубину не менее 25 мм. с раскрытием по ширине не менее 20 мм.

Швы кирпичной кладки расшиваются на глубину не менее 5 мм.

Оголенная арматура зачищается до полного удаления ржавчины.

Промывка и увлажнение

Поверхность промывается до полного удаления продуктов очистки (особенно тщательно в швах, стыках и трещинах) и увлажняется до полного насыщения (прекращения впитывания воды и удержание капель на поверхности). Излишки воды удаляются сухой чистой тряпкой.

Поверхность подготовлена, если она очищена до структурно твердой основы и раскрытия капиллярных пор, обеспылена, обильно увлажнена.

### Приготовление гидроизоляционного раствора ELEMENT

Для приготовления гидроизоляционного раствора ELEMENT необходимо брать воду комнатной температуры в количестве 200-220 мл на 1 кг сухой смеси.

Время перемешивания не менее 5 мин.  Длительное перемешивание необходимо для преодоления эффекта "ложного схватывания", который обусловлен наличием в растворе химических добавок.

В процессе работы раствор необходимо периодически перемешивать без добавления воды.

Раствор готов к работе, если он однороден и пластичен (по консистенции напоминает густую сметану).

### Производство работ

Нанесение гидроизоляционного раствора ELEMENT

Температура конструкции и окружающей среды при нанесении должна быть  не ниже +5 (С.

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ (рекомендуется при активной инфильтрации воды на поверхности материала):

Подготовленную (очищенную и увлажненную) поверхность огрунтовать раствором ELEMENT  маховой кистью или волосяной щеткой так, чтобы раствор заполнил все раковины, углубления и неровности.

Сразу после огрунтовки нанести раствор ELEMENTа  по технологии штукатурных работ шпателем, торкретированием, способом дискретного набрызга и др.  Толщина слоя 2 – 4 мм, трещины, швы и раковины заполняются на всю глубину.

НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ (рекомендуется при отсутствии активной инфильтрации воды в момент выполнения работ): Подготовленный раствор наносится кистью из искусственных волокон на насыщенную водой поверхность за 2 раза «крест на крест». Интервал нанесения между слоями не менее 30 минут. Общая толщина слоя должна быть не менее 1мм.

Трещины, швы и раковины заполнить на всю глубину.

Для наилучшего сцепления с последующим отделочным слоем (штукатурка, шпатлевка) через 20 мин. после нанесения раствора можно пройтись по нему зубчатым шпателем в горизонтальном направлении (глубина бороздки – не более 1 мм).

Расход материала составляет 1,8 кг на каждый миллиметр толщины наносимого слоя на 1м2 ровной бетонной поверхности.

Меры безопасности

При работе с гидроизоляционным материалом ELEMENT необходимо соблюдать следующее:

- работать в резиновых перчатках;

- при обработке потолков применять защитные очки;

- при попадании раствора на слизистую оболочку глаз тщательно промыть их водой;

- промыть инструмент водой сразу после окончания работы.

## Защита и уход

В течение первых 24 часов после нанесения раствора необходимо защитить обработанную поверхность от сквозняков, теплового воздействия, прямого воздействия солнечных лучей во избежание появления усадочных трещин.

Через 24 часа после нанесения раствора ЭЛЕМЕНТ и далее в течении 2-х дней обработанную поверхность необходимо периодически увлажнять водой (2 раза в день).

## Контроль качества

Через 24 часа произвести осмотр обработанной поверхности по следующим показателям.

- наличие разрывов и пропусков в защитном покрытии;

- наличие усадочных трещин.

При появлении усадочных трещин необходимо:

- если покрытие отслоилось от защищаемой конструкции – повторить все операции в пределах дефектного места;

- если покрытие не отслоилось – тщательно затереть дефектное место раствором ЭЛЕМЕНТ  маховой кистью или волосяной щеткой.

## Физико-механические показатели

По физико-механическим показателям ЭЛЕМЕНТ в виде сухой смеси, раствора и защитного покрытия должен соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице.

| № п/п | Наименование показателей | показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид композиции | Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий механических примесей |
| 2 | Тонкость помола (остаток на сите 008), % не более | 40 |
| 3 | Сроки схватывания: начало, мин. не ранее конец, час. не позднее | 20 3,5 |
| 4 | Подвижность, см не менее | 8 |
| 5 | Водоудерживающая способность, % не менее | 95 |
| 6 | Расслаиваемость, % не более | 5 |
| 7 | Средняя плотность, кг/м3 не менее | 1800 |
| 8 | Предел прочности при изгибе, МПа в возрасте 28 суток не менее | 4,5 |
| 9 | Предел прочности при сжатии, МПа в возрасте 28 суток не менее | 60 |
| 10 | Водонепроницаемость, W в возрасте 21 сутки, не менее | 16 |
| 11 | Морозостойкость, F в циклах, не менее | 300 |